## Slide 1
Технологические особенности и характерные дефекты при лазерной сварке мощными волоконными лазерами
Игнатов А.Г., Грезев Н.В., Шамов Е.М.,
ООО НТО «ИРЭ-Полюс»
г. С.-Петербург, «ОПТИКА ЛАЗЕРОВ», 02.07.2014 г.

## Slide 2
Вашему вниманию представляются результаты исследований по разработке технологии
лазерной сварки стали разных классов волоконными лазерами IPG (с 2008 г.) мощностью 5,10,15,20,30 кВт
(с волокном 50, 100 и 200 мкм),
Весьма полезным оказался тридцатилетний опыт
сварки мощными 15 и 30 кВт-ми СО2 – лазерами
разработки НИИЭФА им.Д.В.Ефремова.
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 3
Мировой объём продаж лазерных источников
излучения примерно с 1970 г.
увеличивался на 20% / год и
составил в 2013 году 8,81 млрд. долл.
При этом, производство волоконных лазеров
растёт до 15-40% / год
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 4
600 Вт
30 кВт
20 кВт
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 6
Химический состав использованных в экспериментах сталей и
металла лазерных сварных швов (СО2-лазер)
Химический состав металла шва при ЛС практически не меняется,
исключение – некоторое снижение содержания марганца
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 7
The Chemical Composition of Steels
Марка стали | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | Co | N | Ti | Al
316 L | 0.018 | 0.47 | 0.85 | 0.024 | 0.001 | 16.82 | 10.09 | 2.02 | 0.006 | 0.31 | 0.17 | 0.044 | - | -
ХМ-19 | 0.037 | 0.48 | 4.78 | 0.023 | 0.006 | 21.09 | 12.10 | 2.23 | V 0.13 | 0.32 | 0.15 | 0.255 | 0.01 | 0.01
Химический состав коррозионно-стойких сталей
марок 316L и ХМ-19
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 8
Показан перенос металла с верхней части шва
в его среднюю и нижнюю часть
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 9
Показан перенос
металла из
нижней части шва
в его среднюю
часть
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 10
Типичный вид лазерного сварного шва и его определяемых и контролируемых размеров:
со сквозным (а) и несквозным проплавлением (б)
а
б
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 11
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
При ЛС возможны практически все типичные дефекты, присущие сварке плавлением, в т.ч.: более изученной и наиболее близкой ЛС - электронно-лучевой сварке (ЭЛС): трещины, поры, несплавления и непровары, нарушение формы шва и, специфические дефекты лучевых видов сварки – корневые дефекты (см. ГОСТ 30242 и ИСО 6520-82, ГОСТ 2601-84 и РД 03-606-03 и др.)
ЛС требует качественной сборки, и точного наведения излучения на свариваемый стык, при этом зазор должен быть в пределах 0,1 мм, при сканировании он допускается до 0,2-0,3 мм, при гибридной сварке должен быть менее 0,5-1 мм.
ШИРИНА шва, как правило около 0,5-1 мм (ВЛ) и
1-2 мм (СО2-лазер), рекомендуется не менее 1-1,5 мм.

## Slide 12
Внешний вид, имитаторов корпуса дивертора
с изломами сварных швов, с правильным, точным наведением лазерного пучка ВЛ (а, нижний шов)
и с неточным наведением, дефектами типа непровара / несплавления (а, верхний шов, б – оба шва)
Характерные дефекты ЛС

## Slide 13
Внешний вид сварного соединения с неточным наведением лазерного пучка СО2-на стык, дефектами типа непровара / несплавления
Характерные дефекты ЛС

## Slide 14
Дефект типа непровара / несплавления из-за разрушения прихватки (недостаточной по глубине и длине) и , соответственно, резкого увеличения зазора
Характерные дефекты ЛС

## Slide 15
Дефекты типа непровара на проплавном шве (ВЛ) – а, и на стыковом соединении (СО2 - лазер)
из-за нестабильной мощности излучения – б,в, заниженной мощности излучения – б,в
Характерные дефекты ЛС
а
б
в

## Slide 16
а б в
Внешний вид круглых имитаторов
элемента коллектора, с зазором до 0,8 мм (а,б)
и фрагмента чертежа 4А.978.064 (в)
Характерные дефекты ЛС

## Slide 17
а б
Внешний вид эллипсного имитатора элемента коллектора,
с зазором до 0,8 мм(а) и фрагмента чертежа 4А.978.063 (б)
Характерные дефекты ЛС

## Slide 18
Характерные дефекты ЛС
Недопустимо глубокие поверхностные дефекты - каверны из-за большого зазора в сварном соединении

## Slide 19
Характерные дефекты ЛС
а
Подрезы и глубокое западание валика до полного вытекания металла в зазор (при изменении зазора в сварном соединении от 0 до 0,5 мм)

## Slide 20
На показанных рисунках –
круговые и эллипсный
имитаторы коллектора,
были изготовлены
для отработки режимов
с зазорами до 0,8 мм,
что категорически недопустимо
для лазерной сварки
и не соответствует
требованиям чертежей.
Характерные дефекты ЛС

## Slide 21
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
Теплофизические и гидродинамические особенности сварки волоконными лазерами существенно отличаются
от сварки CО2-лазерами.
Излучение ВЛ более концентрированное и в большей степени способствует перегреву металла, вплоть до его кипения и, в значительной степени, напрямую взаимодействует
с металлом в парогазовом канале (ПГК).
Излучение CО2-лазеров менее концентрированное, в парогазовом канале окружено «плазменной шубой», через которую главным образом и передаётся тепло к расплавленному металлу, а плазменные факелы с лицевой и обратной сторон шва способствуют более равномерному и качественному
формированию лицевой и обратной поверхности сварного шва.
Соответственно, оптимальные скорости сварки ВЛ в 2-4 раза выше, чем при сварке CО2-лазерами: 2-4 м/мин и 0,3-1 м/мин и БОЛЕЕ.
При этом, лазерная сварка горизонтальным пучком более предпочтительна, и, в первую очередь для ВЛ, особенно при сварке толщин более 10-15 мм.

## Slide 22
Схема формирования
сварного шва,
предложенная автором (а)
и ЛПИ, МВТУ им. Баумана
и др. (б).
а
б
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 23
Внешний вид сварочной
ванны
при резком выключении
лазерного пучка –
с лицевой стороны (а) и
с обратной стороны (б)
шва
на стали 12ХН4МДА,
при проплавлении
пластины
толщиной 12 мм
на мощности 10,5 кВт
и
скорости сварки:
10 мм/с
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 24
а
б
а – со сквозным проплавлением,  = 12 мм, сталь 22 К, защитный газ - гелий, Р = 10 кВт, Vсв = 12 мм/с.
б – без сквозного проплавления,  = 20 мм, сталь 09Г2С, защитный газ – СО2, Р = 8 кВт, Vсв = 12 мм/с.
Продольные осевые макрошлифы сварных швов, вырезанные по центру кратера,
при резком выключении мощности излучения
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 25
а
б
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
Лазерная сварка волоконным лазером IPG
в аргоне (а) и в гелии (б) на мощности излучения ~8 кВт.
б

## Slide 26
Поперечный макрошлиф из коррозионностойкой
стали 08Х18Н10Т.
Сварка выполнялась на цилиндрическом образце,
в гелии, на подъём, на скорости сварки:
46 (1), 39 (2), 32 (3), 25 (4), 18 (5), 12 (6) и 6 мм/с (7)
при мощности излучения 8 кВт
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 27
Макрошлифы и внешний вид поверхности обратного валика сварных швов, выполненных без его защиты (а),
с защитой гелием (б) и аргоном (в).
Сталь марки 08Х18Н10Т толщиной 10 (а,б) и 12 мм
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 28
Термограммы прошедшего
через металл излучения,
полученные на
расстоянии
200 мм от точки фокуса
при мощности пучка 8 кВт и скорости сварки 6 мм/с (а),
12 мм/с (б), 20 мм/с (в)
для разных значений
приведённой толщины
металла
(толщина проплавляемого
образца  /
максимальная глубина
проплавления Н).
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 29
29
Схема выполнения рентгенографии сварных швов
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 30
Макрошлифы и рентгенограммы сварных швов
на коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т
с шириной обратного валика 0,6-0,8 мм (а) и ~ 2,0-2,2 мм (б)
Характерные дефекты ЛС

## Slide 31
Характерные дефекты ЛС
в
Рис.138/2 – Рентгенограммы стыков №32 (а) и №33 (б), а также пластины из стали 12ХН4МДА
с проплавными шва (в) – с цепочками пор по всей длине шва.
Ширина обратного валика была менее 1 мм (а и б) и около/менее 0,5 мм (в).
Рентгенограммы стыков
№32 (а) и №33 (б)
из стали 08Х18Н10Т
а также из стали
12ХН4МДА
с проплавными шва (в) –
с цепочками пор
по всей длине шва.
Ширина обратного валика
была менее 1 мм (а и б) и около/менее 0,5 мм (в).

## Slide 32
Зона проплавления на одном и том же шлифе размером
10 х 10 мм из стали 08Х18Н10Т,
с нестабильным переносом металла и шириной сварного шва
(Р = 11 кВт, Vсв = 10 мм/с, вертикальный шов)
Характерные дефекты ЛС

## Slide 33
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
а
б
(х 50)
Поры в зоне сплавления сварных швов на стали 10ГН2МФА (а) и 09Г2С (б)

## Slide 34
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
а
б
(х 500)
Неметаллические включения (х 500) в основном металле:
- при поверхности шлифа, параллельном (а) и - перпендикулярном (б)
направлению прокатки заготовки листа из стали 22К

## Slide 35
Корневые дефекты
в угловых (а),
тавровых (б),
стыковых двухстронних (в),
нахлёсточных (г)
и проплавных швах (д,е)
на стали 08Х18Н10Т (б,г,д),
12ХН4МДА (а,в),
09Г2С (д,е), 3кп,
10ГН2МФА и 22К (д),
на импульсных режимах (ж)
Характерные дефекты ЛС
ж

## Slide 36
Макрошлифы
тавровых и
угловых швов
на высокопрочной
стали 12ХН4МДА
с корневыми
дефектами,
и трещинами
(поперечными и
продольными)
Характерные дефекты ЛС

## Slide 37
Макрошлифы
гибовых бразцов
до испытания (а)
и гибовой образец
(на 1800 )
после испытания
стыковых сварных соединений
на высокопрочной стали
12ХН4МДА,
демонстрирующие
форму кристаллитов
и их опасную зону
по оси шва.
Характерные дефекты ЛС

## Slide 38
Макрошлифы из сварного
шва вала промежуточного
из трудносвариваемой стали 40ХН2МА, неудовлетворительного качества – а, и хорошего – б,в
а
б
в
Характерные дефекты ЛС

## Slide 39
Сварные швы с трещинами (а) и без трещин (б), выполненные лазерной сваркой с дисками из «кипящей» (а)
и из «спокойной» стали 40ХН2МА
а
б
Характерные дефекты ЛС

## Slide 40
Макрошлиф соединения «труба-фланец»
с типичными корневыми дефектами
и образовавшимися от них трещинами
Характерные дефекты ЛС

## Slide 41
Микрошлифы (х 50) сварных швов: одностороннего со сквозным проплавлением (а) и двухстороннего (б), выполненных лазерной сваркой на стали 40ХН2МА (а) и 09Г2С (б)
* Сварка выполнялась при участии Н.В.Грезева
а
б
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 42
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
Микрошлифы сварных швов: одностороннего проплавного (а) и двухстороннего (б), выполненных лазерной сваркой
на стали 40ХН2МА (а) и 09Г2С (б)
* Сварка выполнялась при участии Н.В.Грезева
а
б
(х 50)

## Slide 43
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
Лазерная сварка высокопрочной стали:
комбинированная, односторонняя (а) и двухсторонняя (б),
толщина 8 мм
а
б
* Сварка выполнялась Н.В.Грезевым и Шамовым Е.М.

## Slide 44
Р= 6,5 кВт, V=1 м/мин
Р= 7 кВт, V= 1,5 м/мин
Лазерная двухсторонняя сварка
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
* Сварка выполнялась Н.В.Грезевым и Шамовым Е.М.

## Slide 45
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
Применение сварочной головки
FLW D30 IPG со сканированием, позволило расширить диапазон оптимальных режимов и в т.ч.: устранить образование трещин, корневых и поверхностных дефектов.

## Slide 46
ЛС на базе волоконных лазеров IPG
ЛС снижает требования по свариваемости и в ряде случаев позволяет выполнять сварку трудносвариваемых сталей и сплавов без предварительного и сопутствующего подогрева, последующей термообработки.
Для комбинированных/ практически несвариваемых соединений - лазерная сварка возможна с применением промежуточных вставок или нанесением соответствующих прослоек/слоёв

## Slide 47
Фото лицевой (а) и обратной (б) сторон швов и их рентгенограмма (в)
при выполнении плавного снижения мощности лазерного излучения
от 9 до 0 кВт при Vсв = 12 мм/с, за время: 0, 3, 5, 7, 12 с,
соответственно швов 1-5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
Характерные дефекты ЛС

## Slide 48
а б
Пробы-имитаторы круговых / кольцевых швов коллектора из стали ХМ-19, заваренные волоконным
лазером мощностью 10 кВт с плавным увеличением
и снижением мощности излучения
(в момент начала и окончания сварки),
а – лицевая, б - обратная сторона шва

## Slide 49
Качественное замыкание шва с плавным снижением мощности
на кольцевом шве коллектора из стали ХМ-19,
выполненное волоконным лазером мощностью 10 кВт
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 50
а
б
в

## Slide 51
Сварка образцов из трудносвариваемой стали 40ХН2МА на
сварочном стенде в НТО «ИРЭ-Полюс»
на базе волоконного лазера ЛС-5,
робота KUKA KR60 и сварочной головки IPG
FLW D30.
Технология и оборудование для лазерной сварки стали 40ХН2МА аттестованы
в НАКСе
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 52
Сварка вала промежуточного (сталь 40ХН2МА)

## Slide 53
Муфты дисковые
с промежуточными
валами
из стали 40ХН2МА
с лазерными швами
отстояли при
производственных
испытаниях
4938 и 3937 часов
при 15 пусках
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 54
При разработке технологии, оборудования и оснастки в 2010/2011 годах
для сварки вала промежуточного
из стали 40ХН2МА для
ОАО НТЦ «Завод Ленинец»
выполнялись металлографические исследования, контроль визуальный, УЗД и радиографический, а также по новейшей методике – коэрцитиметрический неразрушающий контроль напряжённого состояния и усталости металла в зоне сварного соединения, в соответствии с нормативными документами и требованиями Росгостехнадзора

## Slide 55
Корпус (а)
и сварной шов (б)
из алюминиевого
сплава АМг6
б
а
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 56
В 2008-2011 годах, в рамках договоров
со ФГУП НИИЭФА им. Д.В.Ефремова
были разработаны и переданы Заказчику
технология и оснастка для сварки
корпусов и коллекторов макета
внешней отражающей мишени дивертора ИТЭР из коррозионно-стойких сталей 316L и ХМ-19
на базе 15 кВт-го волоконного лазера и
робототехнического комплекса.
Технология, персонал и оборудование
Аттестованы БЮРО ВЕРИТАС.

## Slide 57
Макеты корпуса мишени и коллектора дивертора
термоядерного реактора сварены (2010 г.) лазерной сваркой
в НИИЭФА им.Д.В.Ефремова, в т.ч.: и на флюсовой подушке
(сталь 316L и ХМ19  до 7-11 мм)
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 58
Внешний вид высококачественного формирования лицевого (а) и обратного (б) валиков лазерного сварного шва на аттестационной пробе, выполненной по ВПЕРВЫЕ , по уникальной технологии – на флюсовой подушке
(для устранения сварочных брызг внутри изделий)
а
б
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 59
Аттестационная проба перед сваркой,
собранная на прихватках (а)
и флюсовая подушка после сварки (б), фрагмент оплавленного флюса (в)
а
в
б
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 60
Лазерная сварка пробы-имитатора (а) и
криволинейных замкнутых швов (б) для ЦСД ИТЭР
а
б
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 61: Примеры сварки различных конструкций
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 62
Лазерная сварка Ст3:
односторонняя, толщина 6 мм
Гибридная сварка Ст3: двухсторонняя,
Толщина 40 мм
Лазерная сварка Ст3:
односторонняя, толщина 20 мм
Лазерная сварка Ст3:
односторонняя, толщина 16 мм
Лазерная сварка Ст3:
односторонняя, толщина 12 мм
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 63
Лазерная сварка ВЛ существенно отличается от сварки CО2-лазерами и требует соответствующей корректировки режимов, применения технологической оснастки и сварочных головок.
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 64
Сварка и соединение – ключевые технологии третьего тысячелетия – представляют мировой рынок
в объёме 33 млрд.евро.
Лазерная сварка является одним из самых перспективных направления развития сварочного производства.
Основными источниками лазерного излучения для сварки
становятся волоконные лазеры.
Свыше 50% лазеров для обработки материалов
будут заменены на волоконные лазеры.
Мировой лидер продажи волоконных лазеров – IPG / НТО «ИРЭ-ПОЛЮС» предлагает лазеры мощностью от 20 Вт до 50 кВт и более, с КПД до 30% и доставкой излучения по волокну до 200 м, при ресурсе узлов накачки более 50 000 часов,
практически при отсутствии расходных и юстируемых элементов – см.: www.ntoire-polus.ru

## Slide 65
Лазер сегодня - это проверенный рабочий инструмент, объём использования которого во многих секторах промышленности постоянно растёт, в т. ч.: в автомобильной и химической, судостроительной и авиационной промышленности,
тяжёлом и лёгком машиностроении.
Но потребуется еще кропотливый труд инженеров и конструкторов, чтобы внедрение нового прецизионного процесса сварки стало по настоящему массовым.
ЛС на базе волоконных лазеров IPG

## Slide 66
Благодарю за внимание.
Готов ответить на Ваши вопросы.
ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС»
Тел.: +7 (496) 255 74 46, +7 965 130 84 02
E-mail: aignatov@ntoire-polus.ru
www.ntoire-polus.ru, www.ipgphotonics.com